GB/T18885《生态纺织品技术要求》

状态：现行 发布部门：国家质量监督检验检疫 实施日期：2010-01-01

本标准的相关公告：

[中华人民共和国国家标准批准发布公告2009年第09号（总第149号）](http://www.csres.com/notice/38051.html) [2009-09-03]

<http://www.csres.com/notice/38051.html>

本标准简介：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **前言** |

|  |
| --- |
| 本标准的产品分类和要求参照国际环保纺织协会OekoTex? Standard100《生态纺织品通用及特殊技术要求》(2008年第1版)。 本标准代替GB/T18885-2002《生态纺织品技术要求》,与GB/T18885-2002的主要差异如下: ---标准的英文名称改为Technicalspecificationsofecologicaltextiles。 ---规范性引用文件中增加了GB/T20382《纺织品 致癌染料的测定》等9项试验方法标准,取消了OekoTex200《检测程序》和SN0704 《出口皮革手套中铬(六价)含量的检测方法 分光光度法》。 ---婴幼儿的年龄由24个月改为36个月。 ---取消了表1中装饰材料重金属锑的限量值,对重金属铅增加了禁止使用铅和铅合金的注解。 ---将表1中四氯苯酚、五氯苯酚及邻苯基苯酚统称为苯酚化合物,其中四氯苯酚的限量改为3个同分异构体的总量,并对邻苯基苯酚的限量值进行了调整。 ---将表1中有机氯载体的名称改为氯苯和氯化甲苯。 ---将表1中PVC 增塑剂的名称改为邻苯二甲酸酯,并在直接接触皮肤用品中增加了对邻苯二甲酸二(2乙基)己酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯和邻苯二甲酸二丁酯总量的限量值。 ---表1有机锡化合物中直接接触皮肤用品、非直接接触皮肤用品和装饰材料增加了二丁基锡(DBP)的限量值,全部四类产品增加了三苯基锡(TPhT)的限量值。 ---表1中致敏染料的限量值改为50mg/kg。 ---表1中取消了一般气味的检测项目,增加了其他染料和禁用纤维两项新内容。 ---附录A 中增加了一种芳香胺4氨基偶氮苯(见表A.2)、两种致癌染料碱性紫14和分散橙11(见表A.3)及一种致敏染料分散棕1(见表A.4),并增加了两种其他有害染料(见表A.5)。 ---附录B中增加了六种杀虫剂。 ---附录E 中增加了两种禁用阻燃剂。 ---增加了附录F含氯酚,将原附录F顺延为附录G。 本标准的附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、附录F、附录G 为规范性附录。 本标准由中国纺织工业协会提出。 本标准由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会(SAC/TC209/SC1)归口。 本标准由国家纺织制品质量监督检验中心负责起草,浙江生态纺织品禁用染料检测中心有限公司参加起草。 本标准主要起草人:李治恩、李纯、王宝军、卢鸯。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为: ---GB/T18885-2002。  |

 |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  | **引用标准** |

|  |
| --- |
| 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)(GB/T2912.1-2009,ISO141841:1998,MOD) GB/T3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(GB/T3920-2008,ISO105X12:2001,MOD) GB/T3922 纺织品耐汗渍色牢度试验方法(GB/T3922-1995,eqvISO105E04:1994) GB/T5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度(GB/T5713-1997,eqvISO105E01:1994) GB/T7573 纺织品 水萃取液pH 值的测定(GB/T7573-2009,ISO3071:2005,MOD) GB/T17592 纺织品 禁用偶氮染料的测定 GB/T17593(所有部分) 纺织品 重金属的测定 GB/T18412(所有部分) 纺织品 农药残留量的测定 GB/T18414(所有部分) 纺织品 含氯苯酚的测定 GB/T18886 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度 GB/T20382 纺织品 致癌染料的测定 GB/T20383 纺织品 致敏性分散染料的测定 GB/T20384 纺织品 氯化苯和氯化甲苯残留量的测定 GB/T20385 纺织品 有机锡化合物的测定 GB/T20386 纺织品 邻苯基苯酚的测定 GB/T20388 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 GB/T23344 纺织品 4氨基偶氮苯的测定 GB/T23345 纺织品 分散黄23和分散橙149染料的测定 GB/T24279 纺织品 禁/限用阻燃剂的测定 GB/T24281 纺织品 有机挥发物的测定 气相色谱质谱法  |

 |